**UP transparent coloré**

 Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 336601.06 | Ecart-type = 13739.30

LED 1 : Moyenne = 315438.93 | Ecart-type = 13070.74

LED 2 : Moyenne = -651.93 | Ecart-type = 110.29

LED 3 : Moyenne = 278558.18 | Ecart-type = 15040.68

LED 4 : Moyenne = 11290.00 | Ecart-type = 4511.63

LED 5 : Moyenne = 76076.93 | Ecart-type = 14998.85

LED 6 : Moyenne = 8480.73 | Ecart-type = 3070.00

LED 7 : Moyenne = -638.47 | Ecart-type = 101.00

 —--------

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 265314.18 | Ecart-type = 9184.84

LED 1 : Moyenne = 282430.18 | Ecart-type = 11567.55

LED 2 : Moyenne = -710.27 | Ecart-type = 81.58

LED 3 : Moyenne = 196897.93 | Ecart-type = 10620.14

LED 4 : Moyenne = 9966.20 | Ecart-type = 2728.64

LED 5 : Moyenne = 74490.40 | Ecart-type = 6373.42

LED 6 : Moyenne = 6373.47 | Ecart-type = 1794.68

LED 7 : Moyenne = -690.80 | Ecart-type = 86.97

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 260941.79 | Ecart-type = 11416.96

LED 1 : Moyenne = 285015.87 | Ecart-type = 10320.88

LED 2 : Moyenne = -716.07 | Ecart-type = 87.04

LED 3 : Moyenne = 195266.00 | Ecart-type = 12459.47

LED 4 : Moyenne = 9784.73 | Ecart-type = 2573.74

LED 5 : Moyenne = 73060.87 | Ecart-type = 9436.47

LED 6 : Moyenne = 6105.87 | Ecart-type = 1972.33

LED 7 : Moyenne = -693.20 | Ecart-type = 101.02

**EP transparent coloré**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 893097.62 | Ecart-type = 3386.56

LED 1 : Moyenne = 854995.56 | Ecart-type = 4411.82

LED 2 : Moyenne = -635.53 | Ecart-type = 84.87

LED 3 : Moyenne = 749672.06 | Ecart-type = 2839.18

LED 4 : Moyenne = 56747.73 | Ecart-type = 7665.14

LED 5 : Moyenne = 176644.00 | Ecart-type = 10076.90

LED 6 : Moyenne = 26491.67 | Ecart-type = 3786.81

LED 7 : Moyenne = -570.27 | Ecart-type = 76.23

—-------

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 768273.75 | Ecart-type = 3444.13

LED 1 : Moyenne = 725920.62 | Ecart-type = 2415.10

LED 2 : Moyenne = -793.20 | Ecart-type = 104.38

LED 3 : Moyenne = 605445.93 | Ecart-type = 1241.01

LED 4 : Moyenne = 45174.00 | Ecart-type = 6390.27

LED 5 : Moyenne = 151699.85 | Ecart-type = 11218.36

LED 6 : Moyenne = 24402.80 | Ecart-type = 2397.77

LED 7 : Moyenne = -624.53 | Ecart-type = 83.46

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 707004.56 | Ecart-type = 3268.39

LED 1 : Moyenne = 675121.56 | Ecart-type = 2610.70

LED 2 : Moyenne = -687.07 | Ecart-type = 105.22

LED 3 : Moyenne = 545620.00 | Ecart-type = 2164.68

LED 4 : Moyenne = 38593.73 | Ecart-type = 7433.88

LED 5 : Moyenne = 140589.46 | Ecart-type = 10529.90

LED 6 : Moyenne = 23325.13 | Ecart-type = 3871.26

LED 7 : Moyenne = -544.53 | Ecart-type = 102.32

**PHA opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 992553.87 | Ecart-type = 6719.70

LED 1 : Moyenne = 939994.56 | Ecart-type = 7836.28

LED 2 : Moyenne = -789.00 | Ecart-type = 130.57

LED 3 : Moyenne = 806147.56 | Ecart-type = 4977.21

LED 4 : Moyenne = 103447.60 | Ecart-type = 6759.88

LED 5 : Moyenne = 355719.46 | Ecart-type = 8598.89

LED 6 : Moyenne = 73100.34 | Ecart-type = 6558.63

LED 7 : Moyenne = -569.87 | Ecart-type = 89.31

—------

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1037722.00 | Ecart-type = 7811.15

LED 1 : Moyenne = 966882.06 | Ecart-type = 6700.16

LED 2 : Moyenne = -780.80 | Ecart-type = 85.45

LED 3 : Moyenne = 924868.93 | Ecart-type = 6063.47

LED 4 : Moyenne = 155945.06 | Ecart-type = 9764.04

LED 5 : Moyenne = 441436.46 | Ecart-type = 6241.89

LED 6 : Moyenne = 91345.40 | Ecart-type = 9911.27

LED 7 : Moyenne = -587.53 | Ecart-type = 114.17

**ABS opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 857122.37 | Ecart-type = 4608.00

LED 1 : Moyenne = 761365.31 | Ecart-type = 2816.00

LED 2 : Moyenne = -687.67 | Ecart-type = 105.14

LED 3 : Moyenne = 569355.68 | Ecart-type = 5065.31

LED 4 : Moyenne = 41570.40 | Ecart-type = 6758.91

LED 5 : Moyenne = 173132.00 | Ecart-type = 15327.37

LED 6 : Moyenne = 20143.40 | Ecart-type = 5442.09

LED 7 : Moyenne = -574.53 | Ecart-type = 61.79

—-------

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 870993.31 | Ecart-type = 8099.48

LED 1 : Moyenne = 778347.87 | Ecart-type = 5803.92

LED 2 : Moyenne = -650.40 | Ecart-type = 111.86

LED 3 : Moyenne = 623455.56 | Ecart-type = 2275.38

LED 4 : Moyenne = 64472.33 | Ecart-type = 6951.61

LED 5 : Moyenne = 237725.53 | Ecart-type = 10364.25

LED 6 : Moyenne = 34875.26 | Ecart-type = 5500.63

LED 7 : Moyenne = -413.93 | Ecart-type = 100.88

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 872363.06 | Ecart-type = 8338.69

LED 1 : Moyenne = 776320.87 | Ecart-type = 7199.93

LED 2 : Moyenne = -690.20 | Ecart-type = 125.06

LED 3 : Moyenne = 626177.62 | Ecart-type = 3602.24

LED 4 : Moyenne = 70733.87 | Ecart-type = 5329.85

LED 5 : Moyenne = 244913.59 | Ecart-type = 8342.12

LED 6 : Moyenne = 38116.60 | Ecart-type = 3695.08

LED 7 : Moyenne = -407.87 | Ecart-type = 160.44

**PBSA opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 983170.00 | Ecart-type = 7094.48

LED 1 : Moyenne = 897948.56 | Ecart-type = 5602.83

LED 2 : Moyenne = -630.00 | Ecart-type = 86.45

LED 3 : Moyenne = 743622.06 | Ecart-type = 2873.59

LED 4 : Moyenne = 65305.07 | Ecart-type = 8055.39

LED 5 : Moyenne = 235844.14 | Ecart-type = 10243.00

LED 6 : Moyenne = 36709.07 | Ecart-type = 4715.22

LED 7 : Moyenne = -455.40 | Ecart-type = 118.71

—-----

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1034675.43 | Ecart-type = 9105.11

LED 1 : Moyenne = 931947.00 | Ecart-type = 8188.00

LED 2 : Moyenne = -813.87 | Ecart-type = 135.45

LED 3 : Moyenne = 816380.75 | Ecart-type = 6374.35

LED 4 : Moyenne = 90750.87 | Ecart-type = 7108.07

LED 5 : Moyenne = 319048.93 | Ecart-type = 6975.71

LED 6 : Moyenne = 58420.60 | Ecart-type = 5650.13

LED 7 : Moyenne = -505.00 | Ecart-type = 116.00

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1032511.62 | Ecart-type = 8279.53

LED 1 : Moyenne = 922619.12 | Ecart-type = 6768.28

LED 2 : Moyenne = -805.47 | Ecart-type = 124.16

LED 3 : Moyenne = 815405.81 | Ecart-type = 6095.81

LED 4 : Moyenne = 81352.40 | Ecart-type = 9168.13

LED 5 : Moyenne = 304996.00 | Ecart-type = 9524.61

LED 6 : Moyenne = 49311.53 | Ecart-type = 7498.93

LED 7 : Moyenne = -517.33 | Ecart-type = 90.44

**PVC opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 288714.18 | Ecart-type = 13211.31

LED 1 : Moyenne = 215988.79 | Ecart-type = 12967.39

LED 2 : Moyenne = -603.93 | Ecart-type = 89.27

LED 3 : Moyenne = 238824.73 | Ecart-type = 13980.45

LED 4 : Moyenne = 11653.00 | Ecart-type = 3929.17

LED 5 : Moyenne = 79715.21 | Ecart-type = 10305.09

LED 6 : Moyenne = 8906.13 | Ecart-type = 3387.55

LED 7 : Moyenne = -582.40 | Ecart-type = 80.22

—-----

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 233526.14 | Ecart-type = 6160.31

LED 1 : Moyenne = 201248.40 | Ecart-type = 8757.48

LED 2 : Moyenne = -836.73 | Ecart-type = 102.49

LED 3 : Moyenne = 177309.93 | Ecart-type = 9010.60

LED 4 : Moyenne = 15497.67 | Ecart-type = 3051.96

LED 5 : Moyenne = 88465.00 | Ecart-type = 7422.52

LED 6 : Moyenne = 11042.00 | Ecart-type = 2014.55

LED 7 : Moyenne = -802.87 | Ecart-type = 102.11

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 229291.06 | Ecart-type = 9696.79

LED 1 : Moyenne = 211547.14 | Ecart-type = 9095.88

LED 2 : Moyenne = -571.73 | Ecart-type = 109.64

LED 3 : Moyenne = 174149.26 | Ecart-type = 13420.94

LED 4 : Moyenne = 16287.00 | Ecart-type = 3188.20

LED 5 : Moyenne = 79028.40 | Ecart-type = 7087.69

LED 6 : Moyenne = 8736.67 | Ecart-type = 2210.16

LED 7 : Moyenne = -560.80 | Ecart-type = 88.52

**POM opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 926158.68 | Ecart-type = 5496.55

LED 1 : Moyenne = 828780.00 | Ecart-type = 3602.24

LED 2 : Moyenne = -801.20 | Ecart-type = 61.88

LED 3 : Moyenne = 738633.18 | Ecart-type = 2733.33

LED 4 : Moyenne = 44867.46 | Ecart-type = 8345.12

LED 5 : Moyenne = 222881.46 | Ecart-type = 14324.85

LED 6 : Moyenne = 31115.80 | Ecart-type = 8932.66

LED 7 : Moyenne = -728.33 | Ecart-type = 80.99

—--------

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 994345.31 | Ecart-type = 4411.82

LED 1 : Moyenne = 869830.37 | Ecart-type = 3831.46

LED 2 : Moyenne = -667.40 | Ecart-type = 96.25

LED 3 : Moyenne = 780588.18 | Ecart-type = 2610.70

LED 4 : Moyenne = 70814.74 | Ecart-type = 5832.21

LED 5 : Moyenne = 300046.28 | Ecart-type = 7205.05

LED 6 : Moyenne = 58112.26 | Ecart-type = 5876.36

LED 7 : Moyenne = -408.20 | Ecart-type = 121.67

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 996692.56 | Ecart-type = 8001.79

LED 1 : Moyenne = 874451.12 | Ecart-type = 5781.29

LED 2 : Moyenne = -740.87 | Ecart-type = 93.35

LED 3 : Moyenne = 781619.06 | Ecart-type = 4359.52

LED 4 : Moyenne = 74340.27 | Ecart-type = 5622.22

LED 5 : Moyenne = 304800.00 | Ecart-type = 8518.97

LED 6 : Moyenne = 58953.40 | Ecart-type = 4565.16

LED 7 : Moyenne = -422.93 | Ecart-type = 116.75

**Polycaprolactone (PCL) opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 961431.18 | Ecart-type = 3472.55

LED 1 : Moyenne = 848687.43 | Ecart-type = 2585.47

LED 2 : Moyenne = -691.00 | Ecart-type = 59.42

LED 3 : Moyenne = 728440.06 | Ecart-type = 1039.88

LED 4 : Moyenne = 47623.93 | Ecart-type = 10163.35

LED 5 : Moyenne = 250961.00 | Ecart-type = 10039.44

LED 6 : Moyenne = 42512.73 | Ecart-type = 7736.10

LED 7 : Moyenne = -640.33 | Ecart-type = 85.39

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 936024.25 | Ecart-type = 8490.56

LED 1 : Moyenne = 827008.37 | Ecart-type = 5970.89

LED 2 : Moyenne = -1004.47 | Ecart-type = 137.17

LED 3 : Moyenne = 712230.37 | Ecart-type = 4575.89

LED 4 : Moyenne = 69932.21 | Ecart-type = 7223.78

LED 5 : Moyenne = 273055.28 | Ecart-type = 11168.32

LED 6 : Moyenne = 57468.13 | Ecart-type = 6286.25

LED 7 : Moyenne = -743.93 | Ecart-type = 116.60

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 948588.68 | Ecart-type = 5672.58

LED 1 : Moyenne = 842719.06 | Ecart-type = 4411.82

LED 2 : Moyenne = -588.47 | Ecart-type = 101.44

LED 3 : Moyenne = 715599.18 | Ecart-type = 2374.05

LED 4 : Moyenne = 65717.21 | Ecart-type = 5878.21

LED 5 : Moyenne = 266002.40 | Ecart-type = 7964.34

LED 6 : Moyenne = 53826.33 | Ecart-type = 5691.84

LED 7 : Moyenne = -395.33 | Ecart-type = 120.34

**Polyéthylène téréphtalate (PET) transparent coloré**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 650845.18 | Ecart-type = 1726.81

LED 1 : Moyenne = 654552.00 | Ecart-type = 1764.36

LED 2 : Moyenne = -663.40 | Ecart-type = 80.69

LED 3 : Moyenne = 583583.62 | Ecart-type = 3039.83

LED 4 : Moyenne = 45307.33 | Ecart-type = 6775.97

LED 5 : Moyenne = 197824.53 | Ecart-type = 16272.50

LED 6 : Moyenne = 22008.93 | Ecart-type = 7306.73

LED 7 : Moyenne = -630.07 | Ecart-type = 65.52

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 665776.12 | Ecart-type = 1481.71

LED 1 : Moyenne = 658566.00 | Ecart-type = 1470.61

LED 2 : Moyenne = -709.47 | Ecart-type = 91.44

LED 3 : Moyenne = 593288.06 | Ecart-type = 1159.09

LED 4 : Moyenne = 58068.13 | Ecart-type = 6670.75

LED 5 : Moyenne = 224198.46 | Ecart-type = 10478.23

LED 6 : Moyenne = 32105.73 | Ecart-type = 3328.91

LED 7 : Moyenne = -658.00 | Ecart-type = 96.76

**Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) transparent**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 980513.18 | Ecart-type = 9571.80

LED 1 : Moyenne = 943504.68 | Ecart-type = 8912.33

LED 2 : Moyenne = -792.13 | Ecart-type = 118.90

LED 3 : Moyenne = 832096.18 | Ecart-type = 6234.01

LED 4 : Moyenne = 93729.87 | Ecart-type = 8295.84

LED 5 : Moyenne = 331679.81 | Ecart-type = 6066.85

LED 6 : Moyenne = 57742.87 | Ecart-type = 6899.56

LED 7 : Moyenne = -600.40 | Ecart-type = 100.98

**Polyéthylène basse densité (PEBD) opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 724419.62 | Ecart-type = 1305.35

LED 1 : Moyenne = 679589.12 | Ecart-type = 1241.01

LED 2 : Moyenne = -528.67 | Ecart-type = 82.80

LED 3 : Moyenne = 514536.81 | Ecart-type = 6333.09

LED 4 : Moyenne = 29739.60 | Ecart-type = 6931.76

LED 5 : Moyenne = 176577.32 | Ecart-type = 11550.80

LED 6 : Moyenne = 28117.73 | Ecart-type = 7872.12

LED 7 : Moyenne = -448.13 | Ecart-type = 49.17

—-----

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 709195.31 | Ecart-type = 1413.81

LED 1 : Moyenne = 664384.37 | Ecart-type = 1144.87

LED 2 : Moyenne = -639.00 | Ecart-type = 91.29

LED 3 : Moyenne = 501585.87 | Ecart-type = 4792.74

LED 4 : Moyenne = 37237.60 | Ecart-type = 7321.28

LED 5 : Moyenne = 181283.40 | Ecart-type = 9785.41

LED 6 : Moyenne = 32975.93 | Ecart-type = 6118.81

LED 7 : Moyenne = -544.20 | Ecart-type = 77.57

**Polyéthylène haute densité (PEHD)**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 746764.93 | Ecart-type = 2346.28

LED 1 : Moyenne = 700952.56 | Ecart-type = 1688.44

LED 2 : Moyenne = -798.13 | Ecart-type = 88.24

LED 3 : Moyenne = 505053.06 | Ecart-type = 5620.35

LED 4 : Moyenne = 29190.40 | Ecart-type = 7319.32

LED 5 : Moyenne = 177858.59 | Ecart-type = 11316.97

LED 6 : Moyenne = 32244.20 | Ecart-type = 4934.79

LED 7 : Moyenne = -690.47 | Ecart-type = 64.11

**Polyacide lactique (PLA) transparent**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 965038.81 | Ecart-type = 6521.72

LED 1 : Moyenne = 930227.87 | Ecart-type = 6430.65

LED 2 : Moyenne = -747.80 | Ecart-type = 106.26

LED 3 : Moyenne = 834770.43 | Ecart-type = 4352.00

LED 4 : Moyenne = 81187.80 | Ecart-type = 17113.82

LED 5 : Moyenne = 315384.53 | Ecart-type = 13521.43

LED 6 : Moyenne = 49741.07 | Ecart-type = 10905.97

LED 7 : Moyenne = -625.60 | Ecart-type = 67.45

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 951907.31 | Ecart-type = 4229.81

LED 1 : Moyenne = 915156.56 | Ecart-type = 4507.35

LED 2 : Moyenne = -502.07 | Ecart-type = 100.43

LED 3 : Moyenne = 828622.62 | Ecart-type = 4007.03

LED 4 : Moyenne = 93293.34 | Ecart-type = 8133.60

LED 5 : Moyenne = 308841.59 | Ecart-type = 8900.83

LED 6 : Moyenne = 54859.40 | Ecart-type = 8450.15

LED 7 : Moyenne = -349.60 | Ecart-type = 92.67

**Polycarbonate (PC) transparent**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1027133.43 | Ecart-type = 5283.78

LED 1 : Moyenne = 992029.18 | Ecart-type = 5068.54

LED 2 : Moyenne = -491.73 | Ecart-type = 70.59

LED 3 : Moyenne = 893434.43 | Ecart-type = 4252.99

LED 4 : Moyenne = 112922.00 | Ecart-type = 10880.56

LED 5 : Moyenne = 369699.71 | Ecart-type = 9194.20

LED 6 : Moyenne = 46881.40 | Ecart-type = 5719.12

LED 7 : Moyenne = -389.60 | Ecart-type = 87.33

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 988014.56 | Ecart-type = 7112.93

LED 1 : Moyenne = 943787.93 | Ecart-type = 7135.93

LED 2 : Moyenne = -708.33 | Ecart-type = 94.18

LED 3 : Moyenne = 858333.12 | Ecart-type = 5888.00

LED 4 : Moyenne = 120100.60 | Ecart-type = 12782.19

LED 5 : Moyenne = 361508.06 | Ecart-type = 7399.13

LED 6 : Moyenne = 53199.26 | Ecart-type = 6218.53

LED 7 : Moyenne = -542.80 | Ecart-type = 122.97

**Polytétrafluoroéthylène (PTFE) opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1066568.00 | Ecart-type = 10398.77

LED 1 : Moyenne = 966839.87 | Ecart-type = 8338.69

LED 2 : Moyenne = -706.47 | Ecart-type = 101.19

LED 3 : Moyenne = 868478.62 | Ecart-type = 6333.09

LED 4 : Moyenne = 145467.26 | Ecart-type = 15135.76

LED 5 : Moyenne = 418278.00 | Ecart-type = 11428.62

LED 6 : Moyenne = 95012.00 | Ecart-type = 10437.99

LED 7 : Moyenne = -400.33 | Ecart-type = 127.97

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1055789.75 | Ecart-type = 5081.45

LED 1 : Moyenne = 960979.12 | Ecart-type = 3584.00

LED 2 : Moyenne = -656.33 | Ecart-type = 71.14

LED 3 : Moyenne = 864576.43 | Ecart-type = 2850.70

LED 4 : Moyenne = 132354.67 | Ecart-type = 10310.85

LED 5 : Moyenne = 403982.87 | Ecart-type = 12172.79

LED 6 : Moyenne = 86313.07 | Ecart-type = 8959.14

LED 7 : Moyenne = -421.33 | Ecart-type = 112.57

**Polyamide (PA) opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 432923.34 | Ecart-type = 10611.66

LED 1 : Moyenne = 392621.59 | Ecart-type = 10796.10

LED 2 : Moyenne = -552.07 | Ecart-type = 91.10

LED 3 : Moyenne = 265832.00 | Ecart-type = 14048.84

LED 4 : Moyenne = 11587.73 | Ecart-type = 3568.70

LED 5 : Moyenne = 70674.60 | Ecart-type = 9362.69

LED 6 : Moyenne = 8289.13 | Ecart-type = 2121.87

LED 7 : Moyenne = -467.87 | Ecart-type = 83.27

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 439860.00 | Ecart-type = 6194.46

LED 1 : Moyenne = 390066.34 | Ecart-type = 9191.97

LED 2 : Moyenne = -622.73 | Ecart-type = 78.36

LED 3 : Moyenne = 262963.59 | Ecart-type = 9331.28

LED 4 : Moyenne = 13058.87 | Ecart-type = 3487.92

LED 5 : Moyenne = 68127.87 | Ecart-type = 8791.76

LED 6 : Moyenne = 7129.07 | Ecart-type = 2442.81

LED 7 : Moyenne = -591.60 | Ecart-type = 85.36

**Polyuréthane (PU) opaque**

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 937138.81 | Ecart-type = 7760.64

LED 1 : Moyenne = 848474.00 | Ecart-type = 5277.58

LED 2 : Moyenne = -993.47 | Ecart-type = 119.04

LED 3 : Moyenne = 718812.25 | Ecart-type = 3556.47

LED 4 : Moyenne = 75417.34 | Ecart-type = 7717.38

LED 5 : Moyenne = 261463.53 | Ecart-type = 10965.50

LED 6 : Moyenne = 46491.80 | Ecart-type = 6140.37

LED 7 : Moyenne = -886.93 | Ecart-type = 136.92

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 924610.12 | Ecart-type = 3718.61

LED 1 : Moyenne = 824641.81 | Ecart-type = 2839.18

LED 2 : Moyenne = -828.53 | Ecart-type = 90.51

LED 3 : Moyenne = 693960.87 | Ecart-type = 1991.21

LED 4 : Moyenne = 59957.00 | Ecart-type = 7036.25

LED 5 : Moyenne = 236733.32 | Ecart-type = 10197.51

LED 6 : Moyenne = 33555.93 | Ecart-type = 7129.82

LED 7 : Moyenne = -728.13 | Ecart-type = 76.27

Époxyde (EP)

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 978719.18 | Ecart-type = 5490.59

LED 1 : Moyenne = 917581.25 | Ecart-type = 5573.51

LED 2 : Moyenne = -572.87 | Ecart-type = 83.38

LED 3 : Moyenne = 824965.68 | Ecart-type = 3736.20

LED 4 : Moyenne = 63631.20 | Ecart-type = 7758.73

LED 5 : Moyenne = 193417.06 | Ecart-type = 12293.50

LED 6 : Moyenne = 31602.07 | Ecart-type = 4922.30

LED 7 : Moyenne = -456.73 | Ecart-type = 95.79

Polyester insaturé ou non saturé (UP)

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 929622.25 | Ecart-type = 5987.34

LED 1 : Moyenne = 900543.06 | Ecart-type = 5333.16

LED 2 : Moyenne = -467.80 | Ecart-type = 99.35

LED 3 : Moyenne = 764471.43 | Ecart-type = 2952.34

LED 4 : Moyenne = 73147.34 | Ecart-type = 4758.00

LED 5 : Moyenne = 252113.67 | Ecart-type = 10478.23

LED 6 : Moyenne = 35358.20 | Ecart-type = 6011.73

LED 7 : Moyenne = -426.07 | Ecart-type = 132.71

PMMA SUR TABLE

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 923105.31 | Ecart-type = 4419.25

LED 1 : Moyenne = 872797.93 | Ecart-type = 4507.35

LED 2 : Moyenne = -612.93 | Ecart-type = 82.88

LED 3 : Moyenne = 728041.00 | Ecart-type = 2534.27

LED 4 : Moyenne = 63501.20 | Ecart-type = 7477.74

LED 5 : Moyenne = 209049.79 | Ecart-type = 12245.76

LED 6 : Moyenne = 25773.67 | Ecart-type = 5775.99

LED 7 : Moyenne = -442.93 | Ecart-type = 90.40

TABLE :

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1049879.87 | Ecart-type = 4404.39

LED 1 : Moyenne = 957626.37 | Ecart-type = 3337.83

LED 2 : Moyenne = -561.40 | Ecart-type = 95.46

LED 3 : Moyenne = 908276.81 | Ecart-type = 3957.66

LED 4 : Moyenne = 119578.60 | Ecart-type = 8992.00

LED 5 : Moyenne = 329879.40 | Ecart-type = 10114.03

LED 6 : Moyenne = 72534.07 | Ecart-type = 6540.62

LED 7 : Moyenne = -306.27 | Ecart-type = 98.92

fond bleu :

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1089121.75 | Ecart-type = 7680.00

LED 1 : Moyenne = 1021460.93 | Ecart-type = 6270.69

LED 2 : Moyenne = -658.33 | Ecart-type = 99.87

LED 3 : Moyenne = 1033924.62 | Ecart-type = 6228.75

LED 4 : Moyenne = 238603.53 | Ecart-type = 9751.76

LED 5 : Moyenne = 594191.93 | Ecart-type = 2194.74

LED 6 : Moyenne = 168492.14 | Ecart-type = 10339.42

LED 7 : Moyenne = -630.87 | Ecart-type = 85.85

PAPIER

Résumé des mesures :

LED 0 : Moyenne = 1039471.87 | Ecart-type = 8416.91

LED 1 : Moyenne = 996577.93 | Ecart-type = 7406.32

LED 2 : Moyenne = -790.93 | Ecart-type = 105.71

LED 3 : Moyenne = 984485.43 | Ecart-type = 6586.72

LED 4 : Moyenne = 185632.67 | Ecart-type = 8746.95

LED 5 : Moyenne = 466068.46 | Ecart-type = 7049.30

LED 6 : Moyenne = 103480.40 | Ecart-type = 11320.40

LED 7 : Moyenne = -550.27 | Ecart-type = 110.14

* ~~Polybutylene succinate (PBS)~~
* ~~Styrène - acrylonitrile (SAN)~~
* ~~Polystyrène (PS)~~
* ~~Polypropylène (PP)~~

5 plastiques :

* PVC
* PP
* PE
* PET
* PS